Załącznik nr 10 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Polską Normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących

zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe

(Dz.U. z 2007 r., Nr 4 poz. 30) oraz posiadać parametry techniczne)

- Wartość opałowa	- min. 42,6 MJ/kg

- Gęstość w temp. 15°C	- max. 860 kg/m3

- Temperatura zapłonu	- min. 56 °C

- Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C	- max. 6,00 mm2/s

SKŁAD FRAKCYJNY

- do 250°C destyluje	- max. 65 % (v/v)

- do 325 °C destyluje	- min. 85 % (v/v)

- temperatura płynięcia	- max. - 20 °C

- pozostałość po koksowaniu

z 10 % pozostałości destylacyjnej	- max. 0,3 % (m/m)

- zawartość siarki	- max. 0,10 % (m/m)

- zawartość wody	- max. 200 mg/kg

- zawartość zanieczyszczeń stałych	- max. 24 mg / kg

- pozostałość po spopieleniu	- max. 0,01 % (m/m)

- barwa czerwona