DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zakup:

UBRANIA TRENINGOWEGO (dres)

- OPIS OGÓLNY WYROBU

UBRANIE TRENINGOWE (dres) – bluza i spodnie wykonane są z dzianiny

drapanej z podbiciem i przewiązaniem w kolorze granatowym.

- Bluza : na całej długości przodu posiada wszyty zamek błyskawiczny. Na lewej piersi umieszczona kieszonka zamykana na zamek. Dekolt, dół rękawów i dół bluzy wykończony ściągaczem.

- Spodnie : długie u dołu zakończone ściągaczem. W pasek spodni wszyta guma oraz wciągnięty sznurek. W bokach spodni kieszenie.

W zewnętrzne szwy boczne oraz szwy łączące rękawy z tyłem i przodem - wszyte

wypustki w kolorze niebieskim.

- WYMAGANIA TECHNICZNE:

Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków.

| Lp. | Rodzaj materiału i dodatku | Charakterystyka materiału | Metoda oceny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skład surowcowy % | 30% - bawełna 30% - stilon 40% - wełna zgrzebna | PN-P-04847:1985 |
|  | Skład surowcowy przędzy na : - pokrycie - przewiązanie - podbicie | CO – 20 TEX PA – 200 DTEX CO – 64 TEX | PN-P-04847:1985 |
|  | Przędza dzianiny ściągaczowej | CO+PAS+PU | PN-P-04847:1985 |
|  | Nici poliestrowe | 80 dtex x 2 | - |
|  | Guma | o szerokości 40 mm | - |
|  | Sznurek bawełniany | 135 cm | - |
|  | Wszywka firmowa | - | Wg p IV DTT |
|  | Wszywka informacyjna | - | Wg p IV DTT |

- CHARAKTERYSTYKA DZIANINY.

Wymagania techniczno-użytkowe dla dzianiny zasadniczej wyrobu oraz metody jej oceny.

| Lp. | Rodzaj parametru | J.m. | Wartość parametru | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa powierzchniowa | g/m² | 430 ± 5 % | PN-P-04613:1997 |
| 2 | Zmiana wymiarów pod praniu 40°C | % | kierunek wzdłużny – 7 kierunek poprzeczny - 5 | PN-P-04886:1982 |
| 3 | Stopień odporności dzianiny na wybarwienia |
|  | pranie pot | zmiana barwy – 4 zmiana barwy - 4 | PN-P-04912:1971 PN-P-04913:1971 |

- CECHOWANIE I OZNACZANIE.

Wyrób zarówno bluza jak i spodnie powinien posiadać, od strony wewnętrznej następujące wszywki :

  - Wszywka firmowa zawierająca nazwę i znak producenta

  - Wszywka z oznaczeniem wielkości wyrobu zamocowana pod lub nad wszywką firmową.

  - Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji zamocowana pod wszywką firmową.

Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-90/P-04608 obejmujące

następujący układ znaków :

Etykieta jednostkowa wyrobu zawierająca co najmniej następujące dane :

- nazwę, adres i znak firmowy producenta;

- nazwę wyrobu;

- skład surowcowy dzianiny podstawowej;

- wielkość wyrobu oznaczona według tabli wielkości;

- jakość wyrobu podaną słownie;

- znak kontroli jakości;

- miesiąc i rok produkcji wyrobu.

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierająca co najmniej następujące 		dane :

- nazwę, adres i znak firmowy producenta;

- nazwę wyrobów;

- wielkość wyrobu oznaczona według tabeli wielkości;

- ogólną liczbę sztuk zawartych w opakowaniu;

- wielkość wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk

w poszczególnych wielkościach;

- jakość wyrobów podaną słownie;

- miesiąc i rok produkcji wyrobu.

- PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT.

Pakowanie powinno zabezpieczyć wyrób przed obniżeniem jego jakości        w czasie przechowywania jak i transportu.

Kompletowanie

Całość wyrobu należy skompletować zgodnie z wielkością, symbolem

klasyfikacyjnym.

Składanie

Dres należy umieścić w torbie foliowej, którą należy zamknąć aby

zabezpieczyć wyrób przed jego wysuwaniem.

Wyrób należy złożyć do odpowiedniego wymiaru. Przez określenie

„odpowiedni wymiar” rozumie się długość, szerokość i wysokość wyrobu

złożonego  - pasująca do wymiarów opakowania.

Pakowanie

Wyrób pakowany jest w opakowanie zbiorcze tj. pudełko kartonowe, które

należy okleić taśmą samoprzylepną, ostemplować pieczątką firmową oraz

nakleić etykietę;

Zawartość informacyjna etykiety zbiorczej.

Symbol, nazwa wyrobu, rozmiar, ilość sztuk, nazwa producenta.

- WYKAZ ROZMIAROWZROSTÓW DOT. UBRAŃ TRENINGOWYCH (DRESÓW) :

| L.p. | Obwód klatki piersiowej [cm] | Wzrost [cm] | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 92 | 170 | 50 |
|  | 98 | 170 | 30 |
|  | 98 | 182 | 50 |
|  | 98 | 188 | 50 |
|  | 104 | 182 | 50 |
|  | 104 | 188 | 50 |
|  | 110 | 182 | 40 |
|  | 110 | 188 | 50 |
|  | 116 | 176 | 50 |
|  | 116 | 182 | 40 |
|  | 116 | 188 | 40 |
| Razem: | 500 |

1. BLUZA – TABELA WYMIARÓW WYROBU GOTOWEGO

wymiary w centymetrach

|  | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | Dop. Odch. +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 170 | 170 | 182 | 188 | 176 | 182 | 188 | 176 | 182 | 188 | 176 | 182 | 188 |  |
| Długość całkowita a | 66 | 66 | 70 | 72 | 68 | 70 | 72 | 68 | 70 | 72 | 68 | 70 | 72 | 2 |
| Szerokość na linii pachy b | 52 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 2 |
| Szerokość bluzy u dołu b1 | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 2 |
| Długość rękawa c | 74 | 75 | 79 | 81 | 78 | 80 | 82 | 79 | 81 | 83 | 80 | 82 | 84 | 2 |
| Szerokość rękawa u góry d | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 1 |
| Szerokość rękawa u dołu d1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0,5 |

Wysokość ściągacza od dołu – 7 cm

Wysokość ściągacza przy rękawie - 7 cm

Wysokość ściągacza przy szyi – 3,5 cm

2. SPODNIE– TABELA WYMIARÓW WYROBU GOTOWEGO

wymiary w centymetrach

|  | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | Dop. Odch. +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 170 | 170 | 182 | 188 | 182 | 188 | 182 | 188 | 176 | 182 | 188 |  |
| Długość spodni po boku a | 106 | 106 | 112 | 115 | 112 | 115 | 112 | 115 | 109 | 112 | 115 | 2 |
| Długość szwa wewnętrznego a1 | 77 | 77 | 83 | 86 | 83 | 86 | 83 | 86 | 80 | 83 | 86 | 2 |
| Szerokość w pasie przy ściągniętej gumie b | 32 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 2 |
| Szerokość na linii bioder b1 | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 2 |
| Szerokość górna nogawki e | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 1 |
| Szerokość nogawki u boku e1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 0,5 |

Wysokość ściągacza od dołu – 7 cm